焊缝符号表示法

GB 324－88

国家技术监督局1988－12－10批准    1989－07－01实施

1  主题内容及适用范围

本标准规定了焊缝符号表示方法。

本标准适用于金属熔化焊及电阻焊。

2  引用标准

GB 5185  金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号

3  总则

3．1  为了简化图样上的焊缝一般应采用本标准规定的焊缝符号表示。但也可采用技术制图方法表示。

3．2  焊缝符号应明确地表示所要说明的焊缝，而且不使图样增加过多的注解。

3．3  焊缝符号一般由基本符号与指引线组成。必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。图形符号的比例、尺寸和在图样上的标注方法，按技术制图有关规定。

3．4  为了方便，允许制定专门的说明书或技术条件，用以说明焊缝尺寸和焊接工艺等内容。必要时也可在焊缝符号中表示这些内容。

4  符号

4．1  基本符号

基本符号是表示焊缝横截面形状的符号见表1。

表1  基本符号

注：1)不完全熔化的卷边焊缝用I形焊缝符号来表示，并加注焊缝有效厚度S，见表7。

4．2  辅助符号

辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号，见表2。

表2  辅助符号

不需要确切地说明焊缝的表面形状时，可以不用辅助符号。  辅助符号的应用示例见表3。

表3  辅助符号的应用示例

4．3  补充符号

补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号，见表4。

表4  补充符号

| 序号 | 名 称 | 示 意 图 | 符 号 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带垫板符号1) |  |  | 表示焊缝底部有垫板 |
| 2 | 三面焊缝符号1) |  |  | 表示三面带有焊缝 |
| 3 | 周围焊缝符号 |  |  | 表示环绕工件周围焊缝 |
| 4 | 现场符号 |  |  | 表示在现场或工地上进行焊接 |
| 5 | 尾部符号 |  |  | 可以参照GB 5185标注焊接工艺方法等内容 |

采用说明：

1)ISO 2553标准未作规定。

补充符号的应用示例见表5。

表5  补充符号应用示例

| 示 意 图 | 标 注 示 例 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表示V形焊缝的背面底部有垫板 |
|  |  | 工件三面带有焊缝，焊接方法为手工电弧焊 |
|  |  | 表示在现场沿工件周围施焊 |

5  符号在图样上的位置

5．1  基本要求

完整的焊缝表示方法除了上述基本符号、辅助符号，补充符号以外，还包括指引线、一些尺寸符号及数据。

指引线一般由带有箭头的指引线(简称箭头线)和两条基准线(一条为实线，另一条为虚线)两部分组成。如图1所示。

图1  指引线

5．2  箭头线和接头的关系

图2和图3给出的示例说明下例术语的含义：

a．  接头的箭头侧：

b．  接头的非箭头侧。

图2带单角焊缝的T型接头

图3双角焊缝十字接头

5．3  箭头线的位置

箭头线相对焊缝的位置一般没有特殊要求，见图4(a)、(b)。但是在标注、J形焊缝时，箭头线应指向带有坡口一侧的工件，见图4(c)、(d)。必要时，允许箭头线弯折一次，如图5。

图4  箭头线的位置

图5  弯折的箭头线

5．4  基准线的位置

基准线的虚线可以画在基准线的实线下侧或上侧。

基准线一般应与图样的底边相平行，但在特殊条件下亦可与底边相垂直。

5．5  基本符号相对基准线的位置

为了能在图样上确切地表示焊缝的位置，特将基本符号相对基准线的位置作如下规定：

a．如果焊缝在接头的箭头侧，则将基本符号标在基准线的实线侧，见图6(a)；

b．如果焊缝在接头的非箭头侧，则将基本符号标在基准线的虚线侧，见图6(b)；

c．标对称焊缝及双面焊缝时，可不加虚线，见图6(c)、(d)。

图6基本符号相对基准线的位置

6  焊缝尺寸符号及其标注位置

6．1  一般要求

6．1．1  基本符号必要时可附带有尺寸符号及数据，这些尺寸符号见表6。

表6  焊缝尺寸符号1）

| 符号 | 名称 | 示意图 | 符号 | 名称 | 示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 工件厚度 |  | e | 焊缝间距 |  |
| α | 坡口角度 |  | K | 焊角尺寸 |  |
| b | 根部间隙 |  | d | 熔核直径 |  |
| p | 钝边 |  | S | 焊缝有效厚度 |  |
| c | 焊缝宽度 |  | N | 相同焊缝 数量符号 |  |
| R | 根部半径 |  | H | 坡口深度 |  |
| l | 焊缝长度 |  | h | 余高 |  |
| n | 焊缝段数 |  | β | 坡口面角度 |  |

采用说明：

1)对焊缝尺寸符号，ISO 2553标准未作详细规定。

6．1．2  焊缝尺寸符号及数据的标注原则如图7。

a．焊缝横截面上的尺寸标在基本符号的左侧；

b．焊缝长度方向尺寸标在基本符号的右侧；

c．坡口角度，坡口面角度、根部间隙等尺寸标在基本符号的上侧或下侧1]；

d．相同焊缝数量符号标在尾部2]；

e．当需要标注的尺寸数据较多又不易分辨时，可在数据前面增加相应的尺寸符号。

当箭头线方向变化时，上述原则不变。

图7  焊缝尺寸的标注原则

焊缝尺寸的标注示例见表7。

表7  焊缝尺寸的标注承例

| 序号 | 名 称 | 示 意 图 | 焊缝尺寸符号 | 示 例： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接焊缝 |  | S：焊缝有限厚度 |  |
| 2 | 卷边焊缝 |  | S：焊缝有限厚度 |  |
| 3 | 连续角焊缝 |  | K：焊角尺寸3] |  |
| 4 | 断续角焊缝 |  | l：焊缝长度(不计弧坑) e：焊缝间距 n：焊缝段数 |  |
| 5 | 交错断续角焊缝 |  |  |  |
| 6 | 塞焊缝或槽焊缝 |  |  |  |
| 7 | 缝焊缝 |  |  |  |
| 8 | 点焊缝 |  | n：见序号4 e：间距 d：焊点直径 |  |

采用说明：

1]ISO 2553标准未作具体规定。

2]ISO 2553标准对相同焊缝数量及焊缝段数未作明确区分，均用n表示。

3]ISO 2553标准规定角焊缝的尺寸标注采用a、z两种尺寸。

6．2  关于尺寸符号的说明

6．2．1  确定焊缝位置的尺寸不在焊缝符号中给出，而是将其标注在图样上。

6．2．2  在基本符号的右侧无任何标注且又无其他说明时，意味着焊缝在工件的整个长度上是连续的。

6．2．3  在基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时，表示对接焊缝要完全焊透。

6．2．4  塞焊缝，槽焊缝带有斜边时，应该标注孔底部的尺寸。

7  符号应用举例(见附录A)

附  录  A1]

符号应用举例

(补充件)

A1  基本符号的应用举例见表A1。

A2  基本符号的组合举例

基本符号的组合举例见表A 2。

A3  基本符号与辅助符号的组合举例

基本符号与辅助符号的组合应用举例见表A 3。

A4  特殊情况举例2]

喇叭形焊缝，单边喇叭形焊缝，堆焊缝及锁边焊缝的标注见表A 4。

A5  错误标注示例见表A 5

采用说明：

1)本标准采用了ISO 2．553标准中具有代表性的应用示例，但对ISO 2553标准中的附录B因不适合于我国国情未采用。

2)ISO 2553标准没有此内容。

表A1  基本符号应用举例

表A2  基本符号的组合举例

表A3  基本符号与辅助符号的组合举例

表A4  特殊焊缝的标注

表A5  错误标注示例

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。

本标准由哈尔滨焊接研究所归口。

本标准由哈尔滨焊接研究所起草。